机械加工工艺过程卡

| 零件名称: 盘类 | 材料: Z2CN19-10NS 奥氏体不锈钢 | 毛坯规格: 锻件毛坯，外径 Φ290，内径 Φ130，厚度 65mm | 编制日期: 2026-03-28 |
| --- | --- | --- | --- |

| 工序号 | 工种名称 | 工序内容 | 设备 | 工艺装备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 |  | 核对材质单与牌号 Z2CN19-10NS 一致性，确保化学成分达标 检查锻件毛坯表面缺陷，确认外径Φ290mm、内径Φ130mm、厚度 65mm 尺寸余量充足 记录毛坯炉批号，确保可追溯性 | 检验平台/光谱仪 | 材质单、卷尺、游标卡尺 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 10 |  | 使用带锯床将毛坯切割至厚度 35mm，预留端面加工余量 切口平整，避免后续夹持困难，去除了大部分多余材料 切割过程中使用冷却液，防止切口过热变色 | 带锯床 | 锯条、冷却液 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 15 |  | 加热至 1050℃~1100℃保温，消除锻造及切割应力 水淬冷却，软化材料降低加工硬化倾向，提高耐蚀性 处理后表面酸洗去除氧化皮，恢复不锈钢本色 | 热处理炉 | 热处理夹具、酸洗槽 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 20 |  | 三爪卡盘装夹，粗车外圆至φ105mm，端面至 32mm，内孔至φ32mm 大背吃刀量连续切削避免硬化，预留精加工余量 0.5mm 使用强力冷却液，切削速度控制在 90m/min 以内 | C6140 车床 | 硬质合金粗车刀、冷却液 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 25 |  | 使用软爪装夹防止夹紧变形，精车外圆φ103mm，总厚 30.5mm 精镗内孔φ34(+0.25/0)mm 及φ40mm 台阶，保证待焊面质量 车削 1.5mm 凸台，控制表面粗糙度 Ra3.2，锐边倒圆 R0.1~0.5mm | C6140 车床 | TiAlN 涂层硬质合金精车刀、软爪、内孔量规 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 30 |  | 以精车后的内孔及端面为基准，找正中心 铣削 2-R4 槽/缺口，控制位置距中心 15(+0.3/0)mm 保证槽位相对于基准 B,C 的位置度φ0.1mm | X52K 铣床 | φ8mm 硬质合金立铣刀、分度头、百分表 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 35 |  | 清除所有加工面锐边毛刺，特别是内孔及槽口边缘 按技术要求未注锐边倒圆，圆角半径 0.1mm~0.5mm 避免划伤配合面及待焊面，保持表面清洁 | 钳工台 | 油石、刮刀、锉刀 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 40 |  | 去除表面游离铁离子及油污，防止二次污染 进行钝化处理形成致密氧化膜提高耐蚀性 全过程防止铁离子污染，使用专用不锈钢工装 | 清洗钝化槽 | 钝化液、超声波清洗机 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 45 |  | 全尺寸检测，重点检查φ34 孔及 15mm 槽位位置度φ0.1 待焊面φ34 孔进行液体渗透检查（PT），确保无裂纹 核对零件标识及特殊技术协议要求，表面质量确认 | 三坐标/量具 | 游标卡尺、千分尺、PT 探伤剂、位置度检具 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 50 |  | 真空包装或防锈纸包裹，隔离碳钢防止铁污染 标识清晰，包含零件号、材质、批次号 存放于干燥清洁区域，避免磕碰 | 包装台 | 防锈纸、包装盒、标签 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |

| 编制: | 审核: | 批准: |
| --- | --- | --- |
| 日期: | 日期: | 日期: |