机械加工工艺过程卡

| 零件名称: 盘类 | 材料: Z2CN19-10NS 奥氏体不锈钢 | 毛坯规格: 锻件毛坯，外径 Φ290，内径 Φ130，厚度 65mm | 编制日期: 2026-03-28 |
| --- | --- | --- | --- |

| 工序号 | 工种名称 | 工序内容 | 设备 | 工艺装备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 |  | 核对材料质量证明书，确认牌号为 Z2CN19-10NS 奥氏体不锈钢 检查炉批号标识，确保全过程可追溯性 目视检查锻件毛坯表面，确认无裂纹、折叠等缺陷 | 材料库 | 光谱仪（必要时） |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 10 |  | 采用带锯床切割，毛坯尺寸预留至φ110 x 40 mm 切割时预留单面 3-5mm 加工余量以去除氧化皮 切口去毛刺，防止划伤后续装夹表面 | 带锯床 | 双金属锯条 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 15 |  | 三爪卡盘装夹，粗车端面及外圆至φ105 mm，厚度留 32 mm 粗镗内孔至φ32 mm，粗车内凹槽至φ38 mm 选用 YG8 硬质合金刀具，切削速度 60-80 m/min，充分使用乳化液冷却 单面预留 2-3mm 余量用于热处理变形修正 | C6140 车床 | YG8 车刀，三爪卡盘 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 20 |  | 进行固溶处理，加热至 1050-1100℃保温后水淬 消除加工应力，恢复材料耐蚀性，防止晶间腐蚀 处理后进行酸洗钝化，去除表面氧化皮及铁离子污染 | 热处理炉 | 专用不锈钢料架 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 25 |  | 精车外圆至φ103 mm，端面至 30.5 mm，表面粗糙度 Ra3.2 精镗中心孔至φ34(+0.25/0) mm，精车内凹槽至φ40 mm 选用 YW1 或 YW2 硬质合金刀具，刀尖圆弧半径 0.4mm，防止振纹 加工过程严禁铁离子污染，使用专用工装或彻底清理卡盘 | C6140 车床 | YW1 车刀，三爪卡盘，游标卡尺 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 30 |  | 以精车后的端面及内孔为基准装夹，铣削键槽/长圆孔 加工槽宽 8mm(2-R4)，长度尺寸 15(+0.3/0) mm 保证槽相对于基准 B, C 的位置度φ0.1 mm 采用低转速大进给，防止孔壁加工硬化 | X52K 铣床 | φ8mm 立铣刀，分度头或专用夹具 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 35 |  | 去除所有加工锐边毛刺，倒圆半径 0.1mm~0.5mm 清洗零件表面油污及切屑，确保无残留 对待焊面（φ40 内凹槽）进行目视检查，确保无划伤 | 钳工台 | 油石，超声波清洗机 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 40 |  | 全尺寸检测，重点复核φ34 孔公差及 15mm 槽尺寸 对待焊面进行液体渗透探伤（PT）检查，确保无裂纹 进行材料牌号光谱复验（PMI），确认符合 Z2CN19-10NS 要求 | 三坐标测量机 | 量规，PT 探伤剂，光谱仪 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |
| 45 |  | 使用中性防锈纸包裹零件，避免与碳钢直接接触 标识清晰，注明炉批号及检验状态 分区存放于不锈钢专用货架，防止电化学腐蚀 | 包装台 | 防锈纸，标签 |
|  | 检验 | 按图纸及工艺要求检验本工序内容 |  |  |

| 编制: | 审核: | 批准: |
| --- | --- | --- |
| 日期: | 日期: | 日期: |